УЗС ВК ЭКРАН с фильтром ВК 600 с маской МАГ-3

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку противогазов гражданских фильтрующих

Поставляемый товар:

Противогаз гражданский фильтрующий.

Назначение:

Противогаз гражданский фильтрующий предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания и зрения спасателей в составе комплексов СИЗ, участников формирований МЧС России, в том числе личного состава невоенизированных формирований гражданской обороны, взрослого населения страны и промышленного персонала в условиях ЧС, при ликвидации последствий аварий, природных и техногенных катастроф, сопровождающихся выделением в атмосферу вредных веществ:

- специфических опасных химических веществ (хлорциан, зарин, зоман, фосген и т.п.);

- органических газов и паров с температурой кипения выше 65ºС (циклогексан, бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения: хлорпикрин, хлорацетофенон и т.п.; нитросоединения бензола и его гомологов, ацетонитрил, анилин, кетоны, тетраэтилсвинец и т.п.);

- неорганических газов и паров (циан водорода, гидрид серы, хлор, фтор, бром, мышьяковистые соединения, фосфористый водород и т.п.), за исключением монооксида углерода;

- кислых газов и паров (диоксид серы, хлористый водород, фтористый водород, бромистый водород, пары серной кислоты, пары уксусной кислоты, пары муравьиной кислоты, пары азотной кислоты, пары фосфорной кислоты и т.п.);

- аммиака и его органических производных;

- радиоактивных веществ (радионуклиды йода и его органические соединения);

- аэрозолей (пыль, дым, туман), включая биологические аэрозоли и радиоактивную пыль.

Противогазы приобретаются на основании:

- Федерального закона от 21.12.1994г. №68-ФЗ «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановления Правительства РФ от 10.11.96г. №1340 «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Постановления правительства РФ от 27 апреля 2000г. №379 « О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских  и иных средств;

- Приказа МЧС России от 21 декабря 2005г. №993 «Об утверждении положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты;

- Приказа МЧС России от 23.12.2005 г. № 999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований».

Комплект поставки:

- Фильтр металлический цельнотянутый - 1шт.;

- Панорамная маска универсального размера с переговорным устройством, узлами клапана вдоха и выдоха, правым или левым боковым креплением фильтра, с самозатягивающимися пряжками оголовья– 1шт.;

- Трубка соединительная – 1 шт.;

- Сумка для хранения и ношения противогаза -1 шт.;

- Руководство по эксплуатации – 1экз. на каждый ящик;

- Паспорт – 1 экз. на партию.

Техническая характеристика:

- Сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха

30 дм³/мин, не более 23 мм вод. ст. (225 Па);

- Сопротивление противогаза постоянному потоку воздуха на вдохе при расходе воздуха

30 дм³/мин, не более 27 мм вод. ст. (265 Па);

- Коэффициент проницаемости фильтра по аэрозолю стандартного масляного тумана (СМТ),

не более 0,001 %;

- Коэффициент подсоса аэрозоля СМТ под лицевую часть, не более 0,0001%;

- Площадь поля зрения маски, не менее 82%;

- Размерный ряд маски, один (универсальный) размер;

- Масса комплекта противогаза без сумки, не более 1,40 кг.

- Температурный диапазон эксплуатации, от минус 40 до плюс 40 °С;

- Подтвержденный гарантийный срок хранения противогазов в заводской упаковке, 13 лет;

Время защитного действия по специфическим ОХВ, не менее:

- зарин при концентрации 1,0 мг/дм3 - 230 мин.;

- фосген при концентрации 1,0 мг/дм3 – 480 мин.;

- циан хлористый при концентрации 5,0 мг/дм3  - 25 мин;

- циан водорода при концентрации 5,6 мг/дм3 - 25 мин;

- мышьяковистые соединения при концентрации 0,025 мг/дм3 – 630 мин;

Время защитного действия по АХОВ, не менее:

- циклогексан при концентрации 17,5 мг/дм3 - 35 мин;

- ацетонитрил при концентрации 1,0 мг/дм3 - 75 мин;

- хлорпикрин при концентрации 0,1 мг/дм3 - 590 мин;

- хлор при концентрации 15,0 мг/дм3 - 20 мин;

- сероводород при концентрации 7,1 мг/дм3  - 40 мин;

- диоксид серы при концентрации 13,3 мг/дм3 - 20 мин;

- водород фтористый при концентрации 1,0 мг/дм3 - 86 мин;

- водород хлористый при концентрации 2,5 мг/дм3 - 77 мин;

- аммиак, при концентрации 3,5 мг/дм3 - 40 мин.

Характеристика панорамной маски:

- соответствие требованиям ГОСТ Р 12.4.189-99, категория 3 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Маски. Общие технические условия»: маска специального назначения, предназначенная для применения в условиях аварий.

Дата изготовления - 2014 год.

Особенности конструкции:

Конструкция панорамной маски должна позволять использовать ее независимо от типоразмера головы, исключив процесс определения антропометрических размеров.

Материал фильтра должен быть защищен от коррозии, при механических повреждениях должен обладать следующими свойствами: не разрушаться, позволять визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (вмятины), пересыпание шихты.

Резьбовые соединения комплектующих деталей противогаза должны соответствовать ГОСТ 8762-75.

Особенности маркировки:

- На цилиндрической части фильтра путем наклеивания размещена этикетка,  на которой содержатся следующие данные: наименование фильтра, марка, класс и цветовая маркировка фильтра, идентификация предприятия-изготовителя (товарный знак), знак соответствия МЧС России, знак соответствия по ГОСТ Р 50460-92, номер технических условий, номер и год  соответствующего стандарта, нормативное время защитного действия 360 мин по ОХВ согласно ГОСТ Р 22.9.05-95. На донной части фильтра несмываемой водой краской указано: номер партии, месяц и четыре цифры года изготовления фильтра, месяц и четыре цифры года истечения срока годности фильтра.

На экране дна фильтра методом штамповки изнутри выдавлено условное обозначение предприятия-изготовителя и две последние цифры года изготовления.

- Панорамная маска имеет маркировку на внутренней стороне уплотнителя в лобной области, на внутренней поверхности корпуса подмасочника, на внутренней стороне оголовья. На внутренней поверхности стекла-корпуса панорамной маски в подбородочной области закреплена этикетка, на внешней стороне которой содержится следующая информация: наименование изделия, товарный знак предприятия-изготовителя, обозначение технических условий, обозначение стандарта «ГОСТ Р 12.4.189-99 категория 3 (Сl 3)», обозначение стандарта «EN 136:2004», обозначение технического регламента Таможенного союза «ТР ТС  019/2011», единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, знак обращения на рынке продукции, сертифицированной в странах  ЕС, знак соответствия МЧС России, надпись «Резьба круглая 40х4 ГОСТ 8762-75».

Особенности упаковки:

Противогазы упакованы в ящик. В каждом ящике должно быть 15 комплектов противогазов.

Особенности поставки:

Партия противогазов сопровождается:

- паспортом, в котором указан комплект поставки, результаты испытаний, свидетельство о приемке, гарантийные обязательства и другая информация. Паспорт заверяется печатью отдела технического контроля и печатью завода-изготовителя;

- сертификатом соответствия в системе добровольной сертификации аварийно-спасательных средств МЧС России;

- сертификатом соответствия в системе ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».